МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КГБПОУ «КАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ЦМК технологии строительства, теплоснабжения и ЖКХ

Дисциплина: МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений

(Строительные материалы и изделия)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

МУ.00479926.08.02.01.20

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Контрольная работа по МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений (Строительные материалы и изделия) для студентов заочного отделения специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений выполняется после самостоятельного изучения дисциплины по учебникам для студентов строительных техникумов и колледжей.

Контрольная работа содержит три теоретических вопроса и задачу.

Вариант задания на контрольную работу выдается на установочных занятиях или определяется по списку в учебном журнале группы.

В приложении А дан пример оформления титульного листа для контрольной работы.

1 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант 1

Задача.  Рассчитайте  расход  материалов, необходимых  для  бетонирования  конструкций  объемом  65 м3, если класс бетона В20  (марка  250),  подвижность  бетонной  смеси    5-9 см., наибольшая  крупность  щебня  20 мм., активность  портландцемента  40 МПа., А=0,55, лабораторный  состав  бетона  1:2:4, влажность  песка  2%, влажность  щебня 4%, насыпные  плотности  портландцемента  1,1 г/см3, песка =1,3г/см3, щебня =1,5 г/см3.

Вопросы.

1 Кратко охарактеризуйте основные физические свойства  строительных материалов.

2 Опишите процесс изготовления арматурной стали периодического профиля. Назовите области ее применения.

3 Что собой представляет ламинат? Опишите его свойства.

Вариант 2

Задача.  Определить пористость материала и массу сухого образца, если водопоглощение по объему 28%, водопоглощение по массе 16%, истинная плотность 2.3 г/см3, объем образца 370 см3.

Вопросы.

1 Что называется морозостойкостью материала? Как ее определяют? Какие требования по морозостойкости предъявляются к гидротехническому бетону, керамическому обычному кирпичу, облицовочным керамическим материалам?

2 Перечислите основные виды строительных растворов.  Какими методами определяется их качество?

3 Что собой представляет металлочерепица? Опишите ее свойства.

Вариант 3

Задача.  Определить количество керамического кирпича, полученного из 350 м3 глины, если средняя плотность сырой глины 1650 кг/м3, влажность глины 12%, потери в массе при обжиге кирпича составляют 6%. Средняя плотность кирпича 1700 кг/м3.

Вопросы.

1 Что называется прочностью материала? Как она определяется?

2 Кратко опишите изделия и конструкции из древесины, применяемые в современном строительстве.

3 Перечислите и кратко охарактеризуйте виды тяжелых бетонов.

Вариант 4

Задача. Рассчитайте, сколько негашеной комовой извести получится при обжиге 45 т чистого известняка  влажностью 9%. Относительная атомная масса кальция (Са) 40, кислорода (О) 16, углерода (С) 12.

Вопросы.

1 Перечислите требования, предъявляемые к материалам для тяжелого бетона.

2 Что собой представляют наплавляемый рубероид, бикропласт и стеклорубероид? Укажите области их применения.

3 Какие теплоизоляционные материалы получают на основе пластмасс? Опишите их свойства и область применения.

Вариант 5

Задача. Рассчитайте расход материалов на замес бетонной смеси в бетоносмесителе с емкостью барабана 2400л, если класс бетона В 12.5  (марка  150),  подвижность  бетонной  смеси   3-4 см., наибольшая  крупность гравия  40 мм., активность  шлакопортландцемента  38 МПа., А=0,6, Истинная плотность шлакопортландцемента 3000 кг/м3, гравия 2650 кг/м3, песка 2500 кг/м3,  влажность  песка  3%, влажность  щебня 2%, насыпные  плотности  шлакопортландцемента 1000 кг/м3, песка 1500 кг/м3, гравия 1,6 г/см3, пустотность гравия 42%.

Вопросы.

1 Перечислите и опишите пороки древесины.

2 Вычертите схему  генетической классификации горных пород.

3 Что собой представляют эмали? Перечислите их виды и области применения.

Вариант 6

Задача. Определите, сколько тонн строительного гипса получится при тепловой обработке 80 т природного гипса влажностью 5%, если относительная атомная масса (Са) 40, кислорода (О) 16, серы (S) 32, водорода (Н) 1.

Вопросы.

1 Перечислите изверженные горные породы, используемые в строительстве. Укажите область их применения.

2 Опишите основные технические свойства стекла.

3 Как изготавливают пено- и газобетон? Каковы их свойства и области применения?

Вариант 7

Задача. Определить коэффициент размягчения материала и сделать вывод о его водостойкости, если образец – куб размером 10х10х10 см после насыщения водой разрушился от нагрузки 850 кН. Предел прочности сухого материала 100 МПа.

Вопросы.

1 Опишите процесс изготовления керамических изделий.

2 Какие виды стального проката применяются в строительстве? Выполните рисунки сортамента стального проката.

3 Что собой представляют древесно-волокнистые плиты? Каковы их свойства и область применения в строительстве?

Вариант 8

Задача. Определить количество керамического кирпича, полученного из 200 м3 глины, если средняя плотность сырой глины 1680 кг/м3, влажность глины 15%, потери в массе при обжиге кирпича составляют 8%. Средняя плотность кирпича 1750 кг/м3.

Вопросы.

1 Опишите технологию получения воздушной извести. Перечислите  области ее применения.

2 Какие добавки вводят в состав растворной смеси? С какой целью?

3 Перечислите виды водоразбавляемых красок. Укажите области их применения.

Вариант 9

Задача. Рассчитайте, сколько получится сухой извести-пушонки при гашении 7 т негашеной извести с активностью (содержанием СаО) 80%. Относительная атомная масса кальция (Са) 40, кислорода (О) 16, водорода (Н) 1.

Вопросы.

1 Опишите основные технологические процессы изготовления железобетонных изделий.

2 Перечислите и кратко охарактеризуйте герметизирующие материалы.

3 Какие материалы называют акустическими? Опишите их свойства и области применения.

Вариант 10

Задача.  Рассчитайте  расход  материалов, необходимых  для  бетонирования  конструкций  объемом  40 м3, если класс бетона В15 (марка 200), подвижность  бетонной  смеси    2-4см., наибольшая  крупность  щебня  40 мм., активность  портландцемента  38 МПа., А=0,6, истинная плотность портландцемента 3100 кг/м3, песка 2600 кг/м3, щебня 2700 кг/м3 , влажность  песка  3%, влажность  щебня 4%, насыпные  плотности  портландцемента 1000 кг/м3, песка 1450 кг/м3, щебня 1550 кг/м3, пустотность щебня 40%.

Вопросы.

1 Что собой представляют и где применяются гипсокартонные листы?

2 Какими показателями характеризуется качество керамического кирпича? Укажите области его применения.

3 Кратко охарактеризуйте синтетический ворсовый ковер и ворсолин. Опишите их свойства и области применения.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ТИПОВЫХ            ЗАДАЧ

Задача 1 Образец объемом 560 см3 с истинной плотностью 1.55 г/см3 имеет водопоглощение по объему 21%, водопоглощение по массе 25%.      Определить пористость материала и массу сухого образца.

Решение задачи

Пористость образца П, %, определяется по формуле

П = (1 – ρm/ρ)100%,                                           (1)

где ρm – средняя плотность образца, г/см3;

ρ – истинная плотность образца, г/см3.

Определим среднюю плотность образца ρm, г/см3 по формуле

ρm = Wv / Wm,                                            (2)

где Wv – водопоглощение по объему, %;

Wm – водопоглощение по массе, %.

Примем Wv = 21%, Wm = 25%. Подставим данные значения в формулу (2), получим

ρm = 21/25 = 0,84 г/см3

Определим пористость образца П, %, по формуле (1). Примем

ρm = 0,84 г/см3, ρ = 1,55 г/см3. Подставим данные значения в формулу (1), получим

П = (1 – 0,84/1,55)100% = 45,8%

Определим массу сухого образца m, г, по формуле

m = V·ρm,                                              (3)

где V – объем образца, см3;

ρm – см. формулу 1.

Примем V = 560 г, ρm = 0,84 г/см3. Подставим данные значения в формулу (3), получим

m = 560 · 0,84 = 470,4 г.

Ответ: пористость материала П = 45,8%, масса сухого образца                                           m = 470,4 г.

Задача 2  Определить коэффициент размягчения материала и сделать вывод о его водостойкости, если образец имеет форму параллелепипеда длиной 20 см, шириной 12 см, толщиной 8 см. После насыщения водой образец разрушился от нагрузки 540 кН. Предел прочности сухого материала 28 МПа.

Решение задачи

Коэффициент размягчения материала kразм определяется по формуле

# Кразм = Rнас / Rсух,                                            (4)

где Rнас – предел прочности при сжатии насыщенного водой образца, МПа;

Rсух - предел прочности при сжатии  сухого образца, МПа.

Определим предел прочности при сжатии насыщенного водой образца Rнас, МПа, по формуле

Rнас = Fнас / А,                                               (5)

где Fнас – нагрузка, разрушающая насыщенный водой образец, Н;

А – площадь поперечного сечения образца, мм2.

Определим площадь поперечного сечения образца А, мм2, по формуле

А = а  в,                                                (6)

где  а – длина образца, мм;

в – ширина образца, мм.

Примем  а = 200 мм, в = 120 мм. Подставим данные значения в формулу (6) , получим

А = 200  120 = 24000 мм2

Примем Fнас = 540000 Н, А = 24000 мм2. Подставим данные значения в формулу (5) , получим

Rнас = 540000 / 24000 = 22,5 МПа

Определим коэффициент размягчения материала kразм по формуле (4). Примем Rнас  = 22,5 МПа, Rсух = 28 МПа. Подставим данные значения в формулу (4), получим

kразм = 22,5 / 28 = 0.8

Вывод: Так как  kразм равен 0.8, то материал считается водостойким, его можно использовать в конструкциях, эксплуатирующихся во влажных условиях.

Задача 3  Определить количество керамического кирпича, полученного из 250 м3 глины, если средняя плотность сырой глины 1640 кг/м3, влажность глины 11%, потери в массе при обжиге кирпича составляют 8,5%. Средняя плотность кирпича 1750 кг/м3.

Решение задачи

Определим массу сырой глины mг, т, по формуле

mг = V·ρгm,                                             (7)

где V – объем сырой глины, м3;

ρгm – средняя плотность сырой глины, кг/м3.

Примем V = 250 м3, ρгm = 1640 кг/м3. Подставим данные значения в формулу (7), получим

mг = 250·1640 = 410000 кг = 410 т.

В процессе сушки сформованные изделия теряют 11% влажности. Определим массу глины mсг, т, после сушки, составив пропорцию

410 т – 100%

mсг – 89%,

тогда

mсг = 41089 / 100 = 364,9 т

В процессе обжига сухая глина теряет еще 8.5% от массы. Определим массу прокаленной глины (готового керамического кирпича) mпг, т, составив пропорцию

364,9 т – 100%

mпг – 91.5%,

тогда

mпг = 364,991.5 / 100 = 333,88 т

Объем прокаленной керамической массы Vпг, м3, определим по формуле

Vпг = mпг / ρm,                                              (8)

где  mпг – масса прокаленной глины, кг;

ρm – средняя плотность керамического кирпича, кг/м3.

Примем mпг = 333880 кг, ρm = 1750кг/м3. Подставим известные значения в формулу (8), получим

Vпг = 333880 / 1750 = 190,79 м3

Определим объем одного керамического кирпича Vк, м3, по формуле

Vк = abh,                                               (9)

где  a – длина керамического кирпича, м;

b – ширина керамического кирпича, м;

h – толщина керамическогокирпича, м.

Примем а = 0,25 м, b = 0,12 м, h = 0,065 м. Подставим известные значения в формулу (9), получим

Vк = 0,250,120,065 = 0.00195 м3

Вычислим выход керамических кирпичей  n, шт., по формуле

n = Vпг / Vк,                                               (10)

где  Vпг – см. формулу 8;

Vк – см. формулу 9.

Примем Vпг = 190,79 м3, Vк = 0.00195 м3.  Подставим известные значения в формулу (10), получим

n = 190,79 / 0.00195 = 97841 шт.

Ответ: количество керамического кирпича n = 97841 шт.

Задача 4 Рассчитать сколько негашеной комовой извести получится при обжиге 12 т чистого известняка с влажностью 5%. Относительная атомная масса кальция (Са) 40, кислорода (О) 16, углерода (С) 12.

Решение задачи

Вычислим количество сухого известняка mСаСО3, т. Полное количество известняка примем за 100%, тогда без учета 5% влажности количество сухого известняка составит 95%. Составим пропорцию

12 т – 100%

mСаСО3 – 95%,

тогда

mСаСО3 = 1295 /100 = 11,4 т

Реакция обжига протекает по формуле

СаСО3 = СаО+СО2

Определим молекулярную массу известняка СаСО3 и негашеной извести СаО

СаСО3 = 40+12+163 = 100,

СаО = 40+16 = 56

Чтобы определить количество негашеной извести mСаО, т, составим пропорцию

56 – 100

mСаО – 11,4 т,

тогда

mСаО = 11.456 / 100 = 6.38 т

Ответ: масса негашеной комовой извести mСаО = 6.38 т.

Задача 5 Определить количество сухой извести – пушонки (гашеной извести), полученной при гашении 19 т негашеной извести с активностью 80%. При расчете необходимо принять относительную атомную массу кальция (Са) 40, кислорода (О) 16, водорода (Н) 1.

Решение задачи

Так как активность извести 80%, рассчитаем сколько СаО содержится в данном продукте. Примем полное количество негашеной извести за 100% и составим пропорцию

19 т – 100%

mСаО – 80%,

тогда

mСаО = 1980 / 100 = 15.2 т

Таким образом, в реакции гашения будет участвовать 15.2 т оксида кальция.

Реакция гашения протекает по формуле

СаО+Н2О = Са(ОН)2

Вычислим молекулярную массу негашеной извести СаО и извести-пушонки Са(ОН)2

СаО = 40+16 = 56,

Са(ОН)2 = 40+(16+1)2 = 74

Чтобы определить количество полученной извести-пушонки mСа(ОН)2, т, составим пропорцию

74 – 56

mСа(ОН)2 – 15.2 т,

тогда

mСа(ОН)2 = 15.274 / 56 = 20.08 т

Ответ: масса извести-пушонки mСа(ОН)2 = 20.08 т.

Задача 6 Рассчитать состав бетонной смеси по массе и вычислить расход материалов на замес 50 м3 при следующих данных: марка бетона  М300  с            Rб =  30 МПа, подвижность бетонной смеси 5-9 см, активность портландцемента Rц = 52 МПа, наибольшая крупность гравия 20 мм, насыпная плотность сухих составляющих ρнц = 1.1 г/см3, ρнп = 1400 кг/м3, ρнг = 1.5 г/см3, истинная плотность ρц = 3.1 г/см3, ρг = 2.62 г/см3, ρп = 2.6 г/см3, влажность песка Wп = 2%,влажность гравия W = 3%, А = 0.65, пустотность гравия 40%.

Решение задачи

Определим водоцементное отношение В/Ц по формуле

В/Ц =   ,                                            (11)

где  А – коэффициент, учитывающий качество материалов, определяется по таблице 1;

Rц  - активность цемента, МПа;

Rб – прочность бетона в возрасте 28 суток при твердении в нормальных условиях, МПа.

Примем А = 0.65, Rц = 52 МПа, Rб = 30 МПа. Подставим данные значения в формулу (11), получим

В/Ц =   = 0.7

По таблице  приложения Б определяем расход воды В, л. Так как подвижность бетонной смеси 5–9 см и наибольшая крупность гравия 20 мм, то водопотребность В = 185л

Определим расход цемента Ц, кг, по формуле

Ц = В / (В/Ц),                                               (12)

где  В – расход воды, л;

В/Ц – см. формулу11.

Примем В = 185 л, В/Ц =0.7. Подставим данные значения в формулу (12), получим

Ц = 185 / 0.7 = 264 кг.

Определим расход гравия Г, кг, по формуле

Г = 1/(Vп гα/ρm г+1/ρг),                                               (13)

где  Vп г – пустотность гравия в рыхлом состоянии;

α – коэффициент раздвижки зерен гравия;

ρm г – средняя плотность гравия, кг/м3;

ρг – истинная плотность гравия, кг/м3.

Примем Vп г = 0.4, α = 1.32, ρmг = 1500 кг/м3, ρг = 2620 кг/м3. Подставим данные значения в формулу (13), получим

Г = 1/(0.41.32/1500+1/2620) = 1370 кг.

Определим расход песка П, кг, по формуле

П=,                                    (14)

где  Ц – см. формулу12;

В – расход воды, л;

Г – см. формулу13;

ρц, ρв, ρщ(г), ρп – истинные плотности цемента, воды, гравия, песка, кг/м3.

Примем Ц = 264 кг, В = 185 л, Г = 1370 кг, ρц = 3100 кг/м3, ρв = 1000 кг/м3, ρг = 2620 кг/м3, ρп = 2600 кг/м3. Подставим данные значения в формулу (14), получим

П=2600 = 538 кг

Определим коэффициент выхода бетонной смеси β по формуле

β = 1/,                                       (15)

где  Ц – см. формулу12;

П – см. формулу14;

Г – см. формулу13;

ρнц, ρнп, ρнг – насыпные плотности цемента, песка, гравия, кг/м3.

Примем Ц = 264 кг, П = 538 кг, Г = 1370 кг, ρнц = 1100 кг/м3,  ρнп = 1400 кг/м3, ρнг = =1500 кг/м3. Подставим данные значения в формулу (15), получим

β = 1/ = 0.65

Производственный (полевой) состав бетона вычисляем, принимая во внимание влажность заполнителей.

Определим содержание влаги в песке Вп, л, по формуле

Вп = ПWп / 100%,                                            (16)

где П – см. формулу14;

Wп – влажность песка, %.

Примем П = 538 кг, Wп = 2%. Подставим данные значения в формулу (16), получим

Вп = 5382 / 100 = 11л

Содержание влаги в гравии Вг, л, определим по формуле

Вг = ГWг / 100%,                                          (17)

где Г – см. формулу13;

Wг – влажность гравия, %.

Примем Г = 1370 кг, Wг = 3%. Подставим данные значения в формулу (17), получим

Вг = 13703 / 100 = 41 л

Определяем массу песка Ппр, кг, и гравия Гпр, кг, с учетом влаги  по формулам

Ппр = П + Вп,                                             (18)

Гпр = Г + Вг,                                               (19)

где П – см. формулу14;

Г – см. формулу13;

Вп – см. формулу16;

Вг – см. формулу17.

Примем П = 538 кг, Вп = 11 л, Г = 1370 кг, Вг = 41 л. Подставим данные значения в формулы (18) и (19), получим

Ппр = 538+11 = 549 кг,

Гпр = 1370+41 = 1411 кг

Количество воды за вычетом влаги, содержащейся в заполнителях, Впр, л, определяем по формуле

Впр = В – Вп – Вг,                                            (20)

где В - см. формулу14;

Вп – см. формулу16;

Вг – см. формулу17.

Примем В = 185 л, Вп = 11 л, Вг = 41 л. Подставим данные значения в формулу (20), получим

Впр = 185 – 11 – 41 = 133 л.

Определим расход цемента Цз, кг, воды Вз, кг, песка Пз, кг, гравия Гз, кг, на замес бетона по формулам

Цз = ЦβVз,                                                 (21)

Вз = Впр·β·Vз,                                               (22)

Пз = Ппр·β·Vз,                                               (23)

Гз = Гпр·β·Vз,                                               (24)

где  Ц – см. формулу 12;

Впр – см. формулу 20;

Ппр – см. формулу18;

Гпр – см. формулу19;

β – см. формулу15;

Vз – объем пробного замеса, м3.

Примем Ц = 264 кг, β = 0.65, Vз = 50 м3. Подставим данные значения в формулу (21), получим

Цз = 264·0.65·50 = 8580 кг

Примем Впр = 133л, β = 0.65, Vз = 50 м3. Подставим данные значения в формулу (22), получим

Вз = 133·0.65·50 = 4322 л

Примем Ппр = 549 кг, β = 0.65, Vз = 50 м3. Подставим данные значения в формулу (23), получим

Пз = 549·0.65·50 = 17842 кг

Примем Гпр = 1411 кг, β = 0.65, Vз = 50 м3. Подставим данные значения в формулу (24), получим

Гз = 1411·0.65·50 = 45857 кг

Ответ: на замес 50 м3 бетона необходимо цемента Цз = 8580 кг, воды Вз = 4322 л, песка П = 17842 кг, гравия Гз = 45857 кг.

Задача 7 Рассчитать расход материалов, необходимых для бетонирования конструкций объемом 75 м3, если марка бетона М250, активность портландцемента Rц = 42 МПа, подвижность бетонной смеси 2-4 см, наибольшая крупность гравия 40 мм, насыпная плотность сухих составляющих ρнц = 1000 кг/м3, ρнп = 1400 кг/м3, ρнг = 1450 кг/м3, материалы применяются высокого качества, массовое соотношение материалов 1:2:4, влажность песка Wп = 2%, влажность гравия        Wг = 1.5%.

Решение задачи

Определим водоцементное отношение В/Ц.

Примем А = 0.6, Rц = 42 МПа, Rб = 25 МПа. Подставляя известные значения в формулу (11), получим

В/Ц =   = 0.67

По таблице  приложения Б определяем расход воды В, л. Так как подвижность бетонной смеси 2-4 см и наибольшая крупность гравия 40 мм, то водопотребность В = 160л.

Определим расход цемента Ц, кг.

Примем В = 160 л, В/Ц = 0.67. Подставляя известные значения в формулу (12), получим

Ц = 160 / 0.67 = 239 кг.

Согласно заданному массовому соотношению материалов 1:2:4, определим расход песка П, кг, и гравия Г, кг.

П = 239*2 = 478 кг

Г = 239*4 = 956 кг

Определим коэффициент выхода бетонной смеси β по формуле (15).

Примем Ц = 239 кг, П = 478 кг, Г = 956 кг, ρнц = 1000 кг/м3, ρнп = 1400 кг/м3,

ρнг = 1450 кг/м3. Подставим известные значения в формулу (15), получим

β = 1/ = 0.81

Определим производственный (полевой) состав бетона с учетом влажности заполнителей.

Определим количество влаги в песке Вп, л. Примем П = 478 кг, Wп = 2%.

Подставляя известные значения в формулу (16), получим

Вп = 478*2 / 100 = 10 л.

Определим количество влаги в гравии Вг, л. Примем Г = 956 кг, Wг = =1.5%.

Подставляя известные значения в формулу (17), получим

Вг = 956*1.5 / 100 = 14 л.

Определим массу песка с учетом влаги Ппр, кг. Примем П = 478 кг, Вп = =10л. Подставим известные значения в формулу (18), получим

Ппр = 478 + 10 = 488 кг

Определим массу гравия с учетом влаги Гпр, кг. Примем Г = 956 кг, Вг = =14л. Подставим известные значения в формулу (19), получим

Гпр = 956 + 14 = 970 кг

Определим количество воды за вычетом влаги, содержащейся в заполнителях, Впр, л. Примем В = 160 л, Вп = 10 л, Вг = 14 л. Подставим известные значения в формулу (20) , получим

Впр = 160 – 10 – 14 = 136л

Определим расход цемента Цз, кг, воды Вз, кг, песка Пз, кг, гравия Гз, кг, на замес 75 м3 бетона.

Примем Ц = 239 кг, β = 0.81, Vз = 75 м3. Подставим данные значения в формулу (21), получим

Цз = 239·0.81·75 = 14519 кг

Примем Впр = 136 л, β = 0.81, Vз = 75 м3. Подставим данные значения в формулу (22), получим

Вз = 136·0.81·75 = 8262 л

Примем Ппр = 488 кг, β = 0.81, Vз = 75 м3. Подставим данные значения в формулу (23), получим

Пз = 488·0.81·75 = 29646 кг

Примем Гпр = 970 кг, β = 0.81, Vз = 75 м3. Подставим данные значения в формулу (24), получим

Гз = 970·0.81·75 = 58928 кг

Ответ: на замес 75 м3 бетона необходимо цемента Цз = 14519 кг, воды Вз =

= 8262 л, песка П = 29646 кг, гравия Гз = 58928 кг.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1 Киреева Ю.И. Строительные материалы и изделия./Ю.И. Киреева, О.В.Лазоренко.   – Изд. 3-е, доп. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2017 – 348 с.

2 Попов К.Н. Строительные материалы и изделия: Учебник для студентов средних проф. учеб. заведений/К.Н. Попов, М.Б. Каддо. - 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2011. – 440 с.

3 Попов Л.Н. Строительные материалы и изделия. Учебник./Л.Н. Попов, Н.Л. Попов. – М.: ГУП ЦПП, 2011. – 384 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КГБПОУ «КАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Дисциплина: Строительные материалы и изделия

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

КР.00479926.08.02.01.20

Руководитель

____________________ И.О. Фамилия

(оценка, подпись)

____________________

(дата проверки)

Выполнил студент гр. 12-27сз

____________________ И.О. Фамилия

(подпись)

____________________

(дата выполнения)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Таблица  – Ориентировочный расход воды на 1 м3 бетонной смеси

| Марка по удобоукладываемости | Жесткость, сек. | Подвижность, см. | Расход воды, л/м3, при крупности, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гравия | щебня |
|  |  |  | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 |
| Ж4 Ж3 Ж2 Ж1 П1 П2 П3 П4 | 31-60 21-30 11-20 5-10 - - - - | - - - - 1-4 5-9 10-15 16-20 | 150 160 165 175 190 200 215 225 | 135 145 150 160 175 185 205 220 | 125 130 135 145 160 170 190 205 | 160 170 175 185 200 210 225 235 | 150 160 165 175 190 200 215 230 | 135 145 150 160 175 185 200 215 |